威海热电2025年主城区

热力主管网更新改造工程

（华能东线主管道改造沥青路面恢复）

路面施工方案

目      录

一、工程概况	1

二、 施工流程	1

三、 施工准备	1

四、基层施工方案及技术措施	3

五、沥青面层施工方案及技术措施	7

六、安全保证措施	20

七、文明施工保证措施	21

表1 路面结构

|  | 序号 | 结构 | 名称 | 厚度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海埠路段 | 1 | 上面层 | 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） | 5 |
|  | 2 | 粘层 | 沥青粘层油（0.5L/㎡） | - |
|  | 3 | 下面层 | 沥青稳定碎石层(ATB-25) | 8 |
|  | 4 | 透层 | 透层油、应力吸收层 | - |
|  | 5 | 接茬处钢塑双向土工格栅 | 钢塑双向土工格栅 | - |
|  | 6 | 上基层 | 水泥稳定碎石（3.5MPa） | 18 |
|  | 7 | 下基层 | 水泥稳定碎石（3.5MPa） | 18 |
|  | 8 | 底基层 | 水泥稳定碎石(3.0Mpa) | 18 |
|  | 9 | 接茬处钢塑双向土工格栅 | 钢塑双向土工格栅 | - |
| 崮山路段 | 1 | 上面层 | 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） | 4 |
|  | 2 | 粘层 | 沥青粘层油（0.5L/㎡） | - |
|  | 3 | 下面层 | 中粒式沥青混凝土（AC-20C) | 6 |
|  | 4 | 透层 | 透层油、应力吸收层 | - |
|  | 5 | 接茬处钢塑双向土工格栅 | 钢塑双向土工格栅 | - |
|  | 6 | 上基层 | 水泥稳定碎石（3.5MPa） | 16 |
|  | 7 | 下基层 | 水泥稳定碎石（3.5MPa） | 16 |
|  | 8 | 底基层 | 水泥稳定土(2.5Mpa) | 16 |
| 皂埠路/金诺路段 | 1 | 上面层 | 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） | 4 |
|  | 2 | 粘层 | 沥青粘层油（0.5L/㎡） | - |
|  | 3 | 下面层 | 中粒式沥青混凝土（AC-20C) | 6 |
|  | 4 | 透层 | 透层油 | - |
|  | 5 | 接茬处钢塑双向土工格栅 | 钢塑双向土工格栅 | - |
|  | 6 | 上基层 | 水泥稳定碎石（3.5MPa） | 18 |
|  | 7 | 底基层 | 水泥稳定土（2.5MPa） | 18 |

图1海埠路路面搭接断面图

图2崮山路路面搭接断面图

图3皂埠路、金诺路路面搭接断面图

- 一、工程概况

华能东线主管道改造工程（华能东线段）位于威海市环翠区华能电厂东段。管道途经海埠路、规划九龙路、崮山路、皂埠路、金诺路。路面工程主要为恢复热力管网开挖破坏的道路基层及沥青面层，长度约为4300余米。

附表1路面结构

附图1海埠路路面搭接断面图

附图2崮山路路面搭接断面图

附图3皂埠路与金诺路路面搭接断面图

- 施工流程

底基层摊铺→下基层摊铺→上基层摊铺→搭接处铺设土工格栅→撒透层油→下面层摊铺→撒粘层油→上面层摊铺→竣工验收

- 施工准备

1、人员配备

（1）管理人员配备

项目部设置现场经理1名，负责现场总体指挥协调；专职安全员1名，负责现场的安全检查，保证施工安全；质检员1名，负责施工质量检查；施工员2名，负责测量定位放线、平整度控制、接缝、边角等细节处理。

（2）施工队伍配备

施工人员的配备由项目部负责，施工前由现场专职安全员对人员进行技术交底，强化对施工人员质量、安全意识的培养。

表2-1 人员数量计划表

| 序号 | 名称 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场经理 | 1 | 现场总指挥 |
| 2 | 安全员 | 1 | 负责技术交底、安全管理 |
| 3 | 施工员 | 2 | 负责测量定位放线、摊铺质量控制等 |
| 4 | 质检员 | 1 | 负责质量检查与控制 |
| 5 | 机械操作手 | 12 | 负责铣刨机、压路机及摊铺机等设备操作 |
| 6 | 零工 | 16 | 负责配合机械摊铺、覆盖养生毯等 |
| 7 | 洒水车司机 | 1 | 负责路基润底、洒水降尘、下基层养护等 |

2、施工机械设备准备

根据施工方案确定施工机械的类型、数量和进场时间，并确定施工机械进场后的存放地点，对进场设备作相应的保养、检查和试运转工作，以保证施工机械能正常运转。

表2-2 设备数量计划表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刨机 | 1台 | 原路面铣刨 |
| 2 | 摊铺机 | 2台 | 基层及面层摊铺 |
| 3 | 振动压路机 | 2台 | 基层及面层摊铺 |
| 4 | 轮胎压路机 | 1台 | 基层及面层摊铺 |
| 5 | 60挖掘机 | 1台 | 边角处处理 |
| 6 | 5t铲车 | 1台 | 现场材料倒运及垃圾清理 |
| 7 | 自卸汽车 | 10台 | 水泥稳定碎石运输 |
| 8 | 10t洒水车 | 1台 | 基层养生及防扬尘 |

3、仪器及工具准备

使用前对仪器作相应的检验，以保证施工中的正常使用。

表2-3 仪器及工具数量计划表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | 2台 | 标高测量 |
| 2 | GPS | 1台 | 定位放样 |
| 3 | 5m直尺 | 2把 | 标高测量 |
| 4 | 50m钢卷尺 | 1把 | 宽度测量 |
| 5 | 铁锹 | 16把 | - |
| 6 | 铁锤 | 2把 | - |

四、基层施工方案及技术措施

1、基层施工工艺流程

图4-1 基层施工工艺流程

2、施工准备

（1）路基压实度及平整度、周边稳定性由第三方检测机构对路基进行检查验收，确保路基各项指标合格并出具检测报告后我方进场摊铺施工。我方不承担因压实度、周边稳定性差等原因导致的基层下沉或破坏。

（2）利用GPS每隔10m放出基层中桩及边桩，钉钢筋桩，利用水准仪对标高进行测量挂线（厚度按设计厚度乘压实系数1.3），挂线完成后，用水准仪对挂好的基准线进行复核，以确保纵断高程准确无误。

（3）对各种机械设备进行检查、调试。

3、基层料的运输

（1）基层料采用自卸汽车运输，车辆运输过程中加盖篷布，以减少水泥稳定风化料水分损失。由于采用三层连续摊铺施工，混合料的配合比不同，因此在运输前将运输车辆分别标记，现场设专人进行记录，以保证用料准确；根据运输及施工过程中含水量的损失，及时调整配合比，使混合料的含水量略大于最佳含水量，保证混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。

（2）现场设专人指挥运料车卸料，运料车倒退至摊铺机前10~30cm处卸料，应注意避免撞击摊铺机或料槽起升时压住摊铺机料斗。

4、基层的摊铺

（1）拌合均匀的混合料尽快由自卸车运至施工路段进行摊铺，底基层、下基层、上基层三层连铺，摊铺均采用两台直板摊铺机联合作业，摊铺机组装宽度随施工现场情况拆卸、调整。

（2）摊铺过程中人工配合修整，掌握好松铺厚度和路拱。

（3）摊铺具体操作如下

①摊铺时运输车辆要提前调头慢慢倒向摊铺机，禁止在碾压完成的基层上急刹车或调头，运输车辆卸完料后平稳的驶离。碾压过程中，专人检测压实度。基层表面在碾压过程中始终保持潮湿，如表面蒸发得太快，应及时少量洒水。

②平整度控制。用摊铺机铺筑时，为保证基层的平整度可采用如下措施：保证熨平板前混合料的高度不变；保持螺旋分料器有80％的时间在工作状态；减少停机或开机的次数；避免运料车碰撞摊铺机。

③横向接缝的处理：用摊铺机摊铺混合料时，不宜中断，中断超过2小时应设置横向接缝，如未及时设置，应将摊铺机附件及其下面未经压实的混合料清除，并将已碾压密实且高度和平整度均符合要求的端部挖成与路中心线垂直的断面，然后再摊铺新料。

④摊铺时，摊铺机应待送料绞轮充分转动、熨平板下混合料完全饱和时行走，运行中，严格控制摊铺机的速度和方向，保证摊铺机连续作业，匀速前进，不得随意变换速度或中途停顿。

⑤基层料摊铺时，应安排专人跟随摊铺机，出现局部堆料、缺料、明显不平整等问题时，人工立即对其进行补料或铲料找平。

（4）要精心组织、科学施工，加强各机械的协调，一旦开工应做到：拌和站和摊铺机不停机，且对已铺完的混合料及时碾压。

5、碾压与找平

（1）当摊铺长度超过30米后，混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即开始在结构层全宽内进行碾压。

（2）碾压分段进行，分段长度控制在30~50米，即一段初压，一段复压，一段终压。

（3）初压采用1-2台振动压路机，在混合料摊铺后进行稳压，每台压路机先静压1遍，然后振动碾压1遍，碾压速度1.6km/h，复压采用2台振动压路机碾压，每台压路机强振碾压3遍，碾压速度2.0km/h。最后用轮胎压路机进行碾压收面，碾压一直进行到要求的密度为止，并在水泥终凝前完成。从加水拌和到碾压终了的延迟时间不得超过3小时。

6、接缝处理

一段施工结束时，用机械铲除厚度不足和不平整部位，留出直茬，在接缝处涂刷水泥浆，然后进行摊铺施工，并对接缝处加强碾压，整个碾压过程必须遵循规范规定的时间内完成。

7、检查井口处的基层施工

在摊铺基层前将检查井覆盖钢板，以保证摊铺机的正常行进。

8、养生

基层摊铺碾压完成后，立即用洒水车洒水养护。养生期不少于7天。养护期除洒水车辆外，其他车辆一概不得通行。

9、成品保护

①在进行基层摊铺及基层养生期间做好交通管制，封闭施工，禁止车辆通行。

②基层的保养采用洒水养护，根据天气气温状况确定洒水次数，以保持基层始终处于湿润状态。养护时间内不准行驶汽车，注意保持基层面层清洁。

五、沥青面层施工方案及技术措施

1、沥青面层施工工艺流程

图5-1 施工工艺流程

2、施工准备

（1）相关方对下承层进行检查，确保下承层各项指标合格。

（2）利用GPS每隔10m放出下面层中桩，利用水准仪对标高进行测量挂线（厚度按设计厚度乘压实系数1.3），挂线完成后，用水准仪对挂好的基准线进行复核，以确保纵断高程准确无误。

（3）施工前对各种施工机具做全面检查，经调试证明处于性能良好状态，机械数量足够，施工能力配套。

3、混合料的运输

（1）运输沥青混凝土混合料的车辆应每天进行检查，确保车况良好。对运输车司机应进行教育培训。

（2）沥青混凝土混合料应采用后翻式大吨位自卸汽车运输，车厢应清扫干净。为防止沥青混合料与车厢板粘结，车厢底板和侧板可均匀涂抹一薄层油水，运输中沥青混合料上必须覆盖篷布保温、防雨和防污染。

（3）从拌合机向运料车装料时，每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以削减粗细集料的离析现象。

（4）沥青混合料运输车的数量应与搅拌能力或摊铺速度相适应，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料。施工现场等候卸料的运料车不宜少于3辆。

（5）沥青混凝土混合料在运送过程中，应用篷布全面覆盖，用以保温、防雨、防污染。

（6）运料车卸料时，设专人进行运料车辆的批示，在运料车距摊铺机料斗200mm-300mm处停车挂空挡，由摊铺机推进前进，严禁冲撞摊铺机。

（7）现场设专人进行收料，并检查沥青混合料质量和检测温度。对结团成块、斑白料、温度不符合规范规定请求的沥青混合料不得铺筑在道路上。

4、透层油施工

（1）在沥青面层施工前l-2d内，清理基层顶面，在基层表面干燥的状态下喷洒透层油。喷洒后 通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度不小于5mm-10mm,并能与基层联结成为一体。

（2）气温低于10℃或大风天气，即将降雨时不得喷洒透层油。

（3）透层油宜采用沥青洒布车一次喷洒均匀，使用的喷嘴宜根据透层油的种类和粘度选择并保证均匀喷洒，沥青洒布车喷洒不均匀时宜改用手工沥青洒布机喷洒。

（4）喷洒透层油前应清扫路面，遮挡防护路缘石及人工构造物避免污染，透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒，透层油洒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮。

透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由试验确定，确保液体沥青中的稀释剂全部挥发，乳化沥青渗透且水分蒸发，然后尽早施工下封层，防止工程车辆损坏透层。

5、土工格栅施工

（1）底基层铺装宽度0.5米，下面层铺装宽度0.5米，裁剪土工格栅，裁剪尺寸应符合设计及规范要求，以保证足够的搭接长度。

（2）将裁剪好的土工格栅沿基准线铺设在路面接缝处，铺设过程中保持格栅平整、无褶皱，避免出现扭曲、重叠等现象。若格栅过长，可分段铺设，但需保证分段处的连接质量。

（3）采用U型钉将土工格栅固定在路面基层上，U型钉间距一般为30 - 50cm，呈梅花形布置。在格栅边缘及接缝处，U型钉应适当加密，间距可缩小至20 - 30cm，确保格栅牢固固定，防止在后续施工中移位。

（4）随时检查土工格栅的铺设平整度，发现褶皱、扭曲等问题及时调整。

控制格栅的搭接长度和连接质量，确保接缝处连接牢固，无脱开、松动现象。

检查U型钉的固定情况，查看是否存在漏钉、U型钉松动等问题，及时进行补钉和加固。

7、沥青下面层施工

7.1沥青下面层摊铺

（1）拌合均匀的混合料尽快由自卸车运至施工路段进行摊铺，摊铺均采用戴纳派克伸缩摊铺机作业，铺设方向根据现场交通情况确定，摊铺机组装宽度随施工现场情况调整。

（2）摊铺过程中人工配合修整，掌握好松铺厚度和路拱。

（3）摊铺具体操作如下

①用摊铺机铺筑时，为保证面层的平整度可采用如下措施：保证熨平板前混合料的高度不变；保持螺旋分料器有80％的时间在工作状态；减少停机或开机的次数；避免运料车碰撞摊铺机。

②摊铺时，摊铺机应待送料绞轮充分转动、熨平板下沥青混凝土混合料完全饱和时行走，运行中，严格控制摊铺机的速度和方向，保证摊铺机连续作业，匀速前进，不得随意变换速度或中途停顿。

③安排专人跟随摊铺机，出现局部堆料、缺料、明显不平整等问题时，人工立即对其进行补料或铲料找平。

④摊铺作业严格按照试验段批准的施工程序进行，下面层摊铺温度不低于140℃。

⑤对外形不规则路面、厚度不同、空间受限制等摊铺机无法工作的地方，可以采用人工铺筑混合料。在雨天或表面存有积水、施工气温低于10℃时，都不得摊铺混料。

⑥摊铺沥青混合料缓慢、均匀、连续不间断。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿。

⑦本工程初定为摊铺速度下面层3m/min，现场视情况调整。

⑧在铺筑过程中，摊铺机螺旋送料器应不停顿地转动，两侧保持有不少于送料器高度2/3的混合料，并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。当熨平板按所需厚度固定后,不得随意调整。

⑨用机械摊铺的混合料，不能用人工反复修整。人工找补或更换混合料时，在现场施工员指导下进行。缺陷较严重时，立即铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。

⑩当由机械原因引起严重缺陷时，立即停止摊铺。人工修补时，工人不得站在热混合料层面上操作。

⑪平曲线半径过小的弯道或加宽部分以及小规模工程可用人工摊铺，人工摊铺沥要求：沥青混合料宜卸在铁板上，摊铺时应扣锹摊铺，不得扬锹远甩。边摊铺边用刮板整平，刮平时应轻重一致，往返刮2-3次达到平整即可，不得反复撒料反复刮平引起粗集料离析。撒料用的铁锹等工具使用前加热，也可沾隔离剂或防粘结剂，以防粘结混合料。

⑫摊铺不宜中途停顿。摊铺好的沥青混合料及时碾压。当不能及时碾压或遇雨时，停止摊铺，并对卸下的沥青混合料采取覆盖等保温措施。

7.2沥青下面层碾压

（1）沥青碾压前温度不得低于130℃，碾压终了温度不宜低于70℃。

（2）碾压分为初压、复压和终压三个阶段。压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料推移。碾压区的长度应大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而推进，横向不得在相同的断面上。压路机应以慢而均匀的速度碾压，碾压速度应符合下表：

表5-1压路机碾压速度（Km/h）

| 压路机类型 | 初压速度 |  | 复压速度 |  | 终压速度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 振动双钢轮 | 1.5-2 | 5 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 5 |
| 碾压方式 | 静压 | 静压 | 振动 | 振动 | 静压 | 静压 |

（3）初压

①初压应在沥青料摊铺后较高温度下进行，并不得产生推移、发裂。通常紧跟摊铺机后碾压，并保持较短的初压区长度，以尽快使表面压实，减少热量散失。应采用轻型钢筒式压路机碾压2遍。

②压路机应从外侧向中心碾压，相邻碾压带应重叠1/3—1/2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍，待压完第一遍后，将压路机大部分重量位于已压实过的沥青料上贴近边缘再压，而后再用小型压路机靠边压实，减少边缘向外推移和对平边石的损伤。

③碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压，初压后应检查平整度、路拱、必要时应进行修整。

④碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致沥青料产生推移。压路机起动、停止应减速缓慢进行。

（4）复压

①复压紧接在初压后进行，且不得随意停顿，复压应连续进行。

②压路机碾压段的总长度应尽量缩短，碾压段长度宜为60～80m。当采用不同型号的压路机组合碾压时，每一台压路机均应做全幅碾压，防止不同部位的压实度不均匀。

③相邻碾压带应重叠后轮的1/2宽度，并不应少于200mm。

④对路面边缘及港湾式站点等大型压路机难于碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。

（5）终压

①终压应紧接在复压后进行。终压宜选用关闭振动的振动压路机碾压不宜少于2遍，至无明显轮迹为止。

②压路机的碾压长度应与摊铺速度相适应，并保持大体稳定。压路机每次由两端折回的位置应阶梯形的随摊铺机向前推进，折回处不应在同一横断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿。

③压路机碾压过程中有沥青料粘轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水，严禁洒柴油。

④压路机不得在未碾压成型并冷却的路段上转向、调头、左右移动位置,突然刹车或停车休息。振动压路机在已成型的路面上行驶时，应停止振动。当天碾压的尚未冷却的沥青料面层上，不得停放任何机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。

⑤对无法碾压到的构筑物接头、拐弯死角及雨水井与各种检查井的边缘应用人工夯锤、小型压路机补充压实。局部粗麻现象，应在初压后复压前用人工筛细料热修补，须注意安全。

8、粘层施工

（1）沥青路面粘层采用沥青洒布车喷洒，喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度范围内均匀分布成一薄层，喷洒不足的要补洒，过量的应予刮除。粘层油提前一天洒布，喷洒完后严禁运料车之外的其他车辆和行人通过，确保粘层不受污染。待沥青稀释剂基本挥发完后，紧跟着铺筑沥青层。

（2）当气温低于10℃时，不得进行粘层施工，当路面潮湿时不得浇洒粘层沥青。粘层施工前，下面层必须经过监理工程师验收合格。由沥青拌合站集中生产，运至现场。

9、沥青上面层施工

9.1沥青上面层摊铺

（1）拌合均匀的混合料尽快由自卸车运至施工路段进行摊铺，摊铺均采用2台戴纳派克伸缩摊铺机联合作业，铺设方向根据现场交通情况确定，摊铺机组装宽度随施工现场情况调整。

（2）摊铺过程中人工配合修整，掌握好松铺厚度和路拱。

（3）摊铺具体操作如下

①用摊铺机铺筑时，为保证面层的平整度可采用如下措施：保证熨平板前混合料的高度不变；保持螺旋分料器有80％的时间在工作状态；减少停机或开机的次数；避免运料车碰撞摊铺机。

②摊铺时，摊铺机应待送料绞轮充分转动、熨平板下沥青混凝土混合料完全饱和时行走，运行中，严格控制摊铺机的速度和方向，保证摊铺机连续作业，匀速前进，不得随意变换速度或中途停顿。

③安排专人跟随摊铺机，出现局部堆料、缺料、明显不平整等问题时，人工立即对其进行补料或铲料找平。

④摊铺作业严格按照试验段批准的施工程序进行，上面层摊铺温度不低于160℃。

⑤对外形不规则路面、厚度不同、空间受限制等摊铺机无法工作的地方，可以采用人工铺筑混合料。在雨天或表面存有积水、施工气温低于10℃时，都不得摊铺混料。

⑥摊铺沥青混合料缓慢、均匀、连续不间断。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿。

⑦本工程初定为摊铺速度下面层3m/min，现场视情况调整。

⑧在铺筑过程中，摊铺机螺旋送料器应不停顿地转动，两侧保持有不少于送料器高度2/3的混合料，并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。当熨平板按所需厚度固定后,不得随意调整。

⑨用机械摊铺的混合料，不能用人工反复修整。人工找补或更换混合料时，在现场施工员指导下进行。缺陷较严重时，立即铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。

⑩当由机械原因引起严重缺陷时，立即停止摊铺。人工修补时，工人不得站在热混合料层面上操作。

⑪平曲线半径过小的弯道或加宽部分以及小规模工程可用人工摊铺，人工摊铺沥要求：沥青混合料宜卸在铁板上，摊铺时应扣锹摊铺，不得扬锹远甩。边摊铺边用刮板整平，刮平时应轻重一致，往返刮2-3次达到平整即可，不得反复撒料反复刮平引起粗集料离析。撒料用的铁锹等工具使用前加热，也可沾隔离剂或防粘结剂，以防粘结混合料。

⑫摊铺不宜中途停顿。摊铺好的沥青混合料及时碾压。当不能及时碾压或遇雨时，停止摊铺，并对卸下的沥青混合料采取覆盖等保温措施。

9.2沥青上面层的碾压与找平

（1）沥青碾压前温度不得低于150℃，碾压终了温度不宜低于90℃。

（2）碾压分为初压、复压和终压三个阶段。压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料推移。碾压区的长度应大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而推进，横向不得在相同的断面上。压路机应以慢而均匀的速度碾压，碾压速度应符合下表：

表5-2压路机碾压速度（Km/h）

| 压路机类型 | 初压速度 |  | 复压速度 |  | 终压速度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 振动双钢轮 | 1.5-2 | 5 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 5 |
| 碾压方式 | 静压 | 静压 | 振动 | 振动 | 静压 | 静压 |

（3）初压

①初压应在沥青料摊铺后较高温度下进行，并不得产生推移、发裂。通常紧跟摊铺机后碾压，并保持较短的初压区长度，以尽快使表面压实，减少热量散失。应采用轻型钢筒式压路机碾压2遍。

②压路机应从外侧向中心碾压，相邻碾压带应重叠1/3—1/2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍，待压完第一遍后，将压路机大部分重量位于已压实过的沥青料上贴近边缘再压，而后再用小型压路机靠边压实，减少边缘向外推移和对平边石的损伤。

③碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压，初压后应检查平整度、路拱、必要时应进行修整。

④碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致沥青料产生推移。压路机起动、停止应减速缓慢进行。

（4）复压

①复压紧接在初压后进行，且不得随意停顿，复压应连续进行。

②压路机碾压段的总长度应尽量缩短，碾压段长度宜为60～80m。当采用不同型号的压路机组合碾压时，每一台压路机均应做全幅碾压，防止不同部位的压实度不均匀。

③相邻碾压带应重叠后轮的1/2宽度，并不应少于200mm。

④对路面边缘及港湾式站点等大型压路机难于碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。

（5）终压

①终压应紧接在复压后进行。终压宜选用关闭振动的振动压路机碾压不宜少于2遍，至无明显轮迹为止。

②压路机的碾压长度应与摊铺速度相适应，并保持大体稳定。压路机每次由两端折回的位置应阶梯形的随摊铺机向前推进，折回处不应在同一横断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿。

③压路机碾压过程中有沥青料粘轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水，严禁洒柴油。

④压路机不得在未碾压成型并冷却的路段上转向、调头、左右移动位置,突然刹车或停车休息。振动压路机在已成型的路面上行驶时，应停止振动。当天碾压的尚未冷却的沥青料面层上，不得停放任何机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。

⑤对无法碾压到的构筑物接头、拐弯死角及雨水井与各种检查井的边缘应用人工夯锤、小型压路机补充压实。局部粗麻现象，应在初压后复压前用人工筛细料热修补，须注意安全。

9.3沥青面层接缝处理

（1）在施工缝及构造物两端的连接处操作应仔细，接缝应紧密、平顺，不得产生明显的接缝离析。表面层接缝应采用直茬，以下各层可采用斜接茬，层较厚时也可做阶梯形接茬。对冷接茬施作前，应在茬面涂少量沥青并预热。

（2）产生纵向冷接缝时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式，但不宜在冷却后采用切割机作纵向切缝。加铺另半幅前应涂洒少量沥青，重叠在已铺层上50-100mm，再铲走铺在前半幅上面的混合料，碾压时由边向中碾压留下100-150mm，再跨缝挤紧压实。或者先在已压实路面上行走碾压新铺层150mm左右，然后压实新铺部分。接缝应压实紧密。

（3）表面的纵缝应顺直，且宜留在车道区画线位置上。上、下层的纵缝应错开15cm以上，冷接缝应错开1米以上，相邻两幅及上下层横向接缝均应错位1米以上，并采用垂直的平接缝，平接缝应粘结紧密，压实充分，连接平顺。

（4）在施工结束时，摊铺机在接近端部前约1米处将烫平板稍稍抬起驶离现场，用人工将端部沥青料铲齐后再碾压。然后用3m直尺检查平整度，趁尚未冷透时垂直刨除端部层厚不足的部分，使下次施工时成直角连接。

（5）在接缝处起继续摊铺沥青料前应用3m直尺检查端部平整度，当不符合要求时，应予清除。摊铺时应调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度，当有不符合要求者，应趁沥青料尚未冷却时立即处理。

（6）横向接缝的碾压应先用双轮式压路机进行横向碾压，碾压带的外侧应放置供压路机行驶的垫木，碾压时压路机应位于已压实的沥青料层上，伸入到新铺层的宽度宜为15cm。然后每压一遍向新铺沥青料移动15-20cm，直至全部在新铺层位置，再改为纵向碾压。当相邻摊铺层已经成型时又有纵缝时，可先用压路机沿纵缝碾压一遍，其碾压宽度为15-20cm，然后再沿横缝作横向碾压，最后进行正常的纵向碾压。

（7）平接缝宜趁尚未冷透时人工垂直刨除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。当采用切割机制作平接缝时，宜在铺设当天混合料冷却但尚未结硬时进行。刨除或切割不得损伤下层路面。切割时留下的泥水必须冲洗干净，待干燥后涂刷粘层油。铺筑新混合料接头应使接茬软化，压路机先进行横向碾压，再纵向碾压成为一体，充分压实，连接平顺。

10、开放交通及成品保护

（1）沥青料路面应待摊铺层完全自然冷却，沥青料表面温度低于50℃后方可开放交通。需要提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度。

（2）铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严禁在沥青层上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。

六、安全保证措施

1、加强施工人员法规、安全制度的学习与教育，增强安全生产观念，做好安全技术交底。

2、载重车辆司机及机械驾驶员必须持证上岗，严禁擅自离岗。

3、运输车辆进出口设立交通标志牌，必要时设专人指挥交通，现场施工人员必须穿反光背心，戴好安全帽，严禁酒后作业。夜间施工时，现场需设置照明设施。

4、运料车向摊铺机卸料时，应协调配合，同步行进，防止倒撞；换档必须在摊铺机完全停止时进行，严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行；驾驶力求平稳，不得急剧转弯。

5、压路机严禁在没有熄火或下无支垫三角木的情况下进行机下检修；停放时，应选在平坦、坚实并对交通及施工作业无防碍的地方，停放在坡道上时，前后轮应置垫三角木；压路机前后轮的刮板应保持平整良好；给轮胎式压路机刷油或洒水的人员应与司机密切配合，必须跟在碾轮行走的后方，要注意压路机的转向。

七、文明施工保证措施

1、施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境卫生、绿色施工等有关法律、法规和政策的内容。

2、现场产生的固体废弃物应分类存放。建筑垃圾和生活垃圾应及时清运。

3、选用符合国家标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准，保证上路行驶的机动车尾气完全达标。

4、安排专人负责打扫施工围蔽进出口处、场地内、外路面的卫生，保持施工现场周边道路的清洁。

6、运输车严格按交通管理部门批准的路线行驶。

7、机械运输车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣汽喇叭，管理人员应合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，并做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂照明设备，并安排专人值守。

8、运输车辆配备两边和尾部挡板，对易飞扬的物料用篷布履盖严，且装料适中，不得超限。